汽车维修油漆工中级参考资料
一、判断题：
1 汽车生产厂已经广泛使用水性漆进行车辆涂装。 （ √ ）
2中国已出台国家标准对汽车高温漆的有害物质限量做出了明确规定，汽车修补漆的有害物质限量  

  也已经在制订过程中。 （ × ）
3 稀释剂用量过少，会使双工序银粉、珍珠底色漆遮盖力差，并容易起花。 （ × ）
4 如果溶剂挥发过慢，有可能会导致涂膜硬度不够，整体性能降低。（ √ ）
5 固化剂和树脂发生化学反应而固化成膜的涂料为双工序涂料。 （ × ）
6 增塑剂增加了涂膜的柔韧性，但涂膜的耐冲击性、硬度、干燥速度等性能都有所下降。（ × ）
7 当挥发的有机溶剂气体与空气混合达到一定浓度时，遇到明火会发生爆炸。 （ √ ）
8 长期喷涂使用异氰酸酯固化剂的双组分油漆，应使用供气式防护面具。 （ √ ）
9 调色、喷涂、抛光时可以使用乳胶手套。 （ √ ）
10 干研磨时一定要佩戴纱布口罩或防尘口罩，以阻止对人体危害最大的粒径5µm以下的粉

   尘通过呼吸道进入人体。（ × ）
11 如果手上不慎沾染了汽车漆，应用布沾溶剂或稀释剂擦掉，再立即用肥皂水洗干净。（ × ）

12 汽车修补行业降低VOC最为有效的方法是使用水性底色漆。（ √ ）
13 全球汽车修补领域主要推广和广泛使用的水性漆是水性底色漆和水性清漆。 （ × ）
14 按照正确的工艺及方法使用水性底色漆，干燥速度能比溶剂型底色漆更快。 （ √ ）
15 水性底色漆的漆膜厚度比溶剂型的漆膜厚度厚，所以水性漆遮盖力更好。（ × ）
16 涂装废弃物应由具备国家环保资质的专业废弃物处理中心回收处理。 （ √ ）
17 除油时使用过的除油布属于危险废弃物。 （ √ ）
18 添加固化剂的原子灰在反应时会产生热量，故检查原子灰是否干燥时应检查原子灰刮

   涂比较薄的地方。（ √ ）
19 同一颜色在不同的光源（例如阳光和灯光）照射下颜色有可能会产生一定差别 （ √ ）

20 荧光灯比自然光偏蓝。 （ √ ）
21 白炽灯比自然光的红黄色部分的光量要多。（ 对 ）
22 光源照射到物体表面上有可能会被反射，也有可能被吸收。 （ √ ）
23 物体是黑色的原因是它将照射的光线全部反射。 （ × ）
24 珍珠颜料的颜色显得透明多变是因为光线照射到珍珠颜料上时既直接反射，也在各层

   折射后再反射形成多层反射。 （  √）
25 红、黄、蓝颜料等量混合起来可得到白色。 （  ×）
26 颜料调色的过程是加色混合。 （  ×）
27 再生色的彩度低于原色，次生色的彩度更低，而且颜色变得更浅。 （  ×）
28 调色时颜色由鲜艳向浑浊调整相对比较容易。 （ √ ）
29、银粉漆在配色时，如果加入微量的黑色色母，则下面会较深，斜面会较浅。（×）
30、银粉在配色时，如果加入白色色母则下面会较浅，斜面会较深。（×）
31、在调配油漆之前，应充分把油漆搅拌均匀。（√）

32、每次完成烘烤的漆膜，它的表面都需要作完整的打蜡抛光处理。（×）

33、商品价值之提升是涂装的最大目的。（×）

34、清漆是仅有树脂与溶济的无色透明涂料。（×）

35、喷涂涂装法的代表方式有：空气式喷涂法、无空气式喷涂法、静电涂装法三种。（√）

36、不使用喷枪而用研磨、点漆、抛光等进行修补的方式称为点修补。（√）

37、面漆涂料是决定色彩、光泽、平整等最后美感的涂料。（√）

38、被喷涂表面上附著水份、油份时，会推开涂膜，产生凹陷从而形成鱼眼。（√）

39、溶济之功能用在溶解树脂，使颜料与树脂容易混合。（√）

40、喷枪的原理是空气罩之气压将涂料吹出。（×）

41、高沸点溶济是指沸点在100ºC以上之物质。（×）

42、砂纸号数越大，则研磨颗料越细。（√）

43、涂料的更换或换漆料容易是重力式喷枪之优点。（√）

44、对于小修补涂装，以吸上式喷枪较适合。（×）

45、喷涂第一遍银粉漆时，若有“鱼眼”产生，应降低空气压力，以湿喷的方式将“鱼眼”盖住。（×）

46、红，黄，蓝是色的三原色。（√）

47、涂料中之主体树脂，是形成涂膜之主要成份，影响涂料作业性及涂膜之物理与化学性能的好坏。（√）

48、异氰酸酯，对于皮肤及粘膜的刺激性强，特别对呼吸系统功能有障碍。（√）

49、颜色分类，可广义地分为两种分别为光源色及物体色。（√）

50、比对颜色时，并不受涂膜的干燥程度的影响。（×）

51、白，灰，黑属无彩色且无色相的颜色。（√）

52、颜色有红色，黄色，蓝色等之分，此种性质叫做色相。（√）

53、比对颜色的光源，人造太阳光比自然太阳光来的好？（×）

54、喷涂中涂底漆是为了防止涂料吸陷，充填凹坑，增加附著力的作业。（×）

55、在第一次补土时，应以60度角握住刮板并抵住作业表面刮取补土。（×）

56、小面积裸露的钢板表面可以直接喷涂中涂底漆。（×）

57、增加附著力和防锈是底漆的主要功能。（√）

58、一般而言，水磨比干磨快，且砂纸用量少。（×）

59、刮涂好的原子灰应马上用红外线烤灯烘烤。（×）

60、维修厂常用的红外线烤灯是短波红外线烤灯。（√）

61、抛光机抛光时，可以长时间停留在同一部位作业，直至该部位抛光完成。（×）

62、调配磷化底漆时，最好用塑料容器调配，避免底漆和金属容器发生化学反应。（√）

63、镀锌板的表面已进行过钝化或磷化处理，涂装时不用在喷涂底漆。（×）
64、目前使用的空压机根据机械运动的方式基本上有模片式 活塞式 螺旋式。（×）

65、局部修补时应该清楚损坏部位的旧涂层，并处理羽状边。(√)

66、喷枪的气帽的中心气孔堵塞会使喷枪喷不出漆料（√）

67、涂料的细度代表色漆漆浆里颜料、填充料等颗粒的大小，它的单位是mm.( ×)

68、喷涂时选择合适的胶管长度是保证气压稳定的条件之一。（×）

69、金属除锈的最好方法是化学除锈法。（×）

70、涂料是安全的，即使长期接触涂料也不会发生慢性中毒。（×）

71、在汽车维修中，漆刷主要用于刷涂底漆和底盘。（×）

72、在喷房内喷涂车辆时，空气的流动最好控制在0.3—0.6m/s。( √)

73、油水分离器应安装在空压机的气流出口处。（×）

74、喷涂质量的好坏，取决于喷涂时的气压控制（×）

75、目前国内使用较多的燃油式热空气对流干燥低温烤漆房，在烘烤过程中，空气循环加热，每次大约补充20%的新鲜空气。（×）

76、一般情况下，传统喷枪的喷涂气压式0..1~0.2Pa。  (×)

77、经过表面粗化处理后的玻璃，表面适合任何涂装涂料（×）

78、由于底层涂料对金属和其他基体表面有很强的附着力，所以工件在涂装前可以不进行表面预处理。                            （×）

79、使用空气压缩机的安全阀时，应随时注意压力计的指针不能超过极限的红线。（√）

80、粘扣式砂纸都是圆形的。 （×）

81、辐射加热要比对流加热速度慢，热损耗多。  （×）

82、橡胶制品也可以做局部修补涂装。       （√）

83、在刮涂原子灰时，一次厚度不宜超过5mm，对于缺陷较深处，可以进行多次重复刮涂但每层刮涂结束后，层间应留有一定的干燥时间。（×）

84、橡胶属于难附着的材料，遇到大多数有机溶剂或油脂类多有溶胀或溶解的现象。（√）

85、钢铁表面经过镀锌处理后，有很好的附着力，涂装时可不必再涂装底漆。（×）

86、喷枪的喷嘴和气帽是雾化的关键。（×）

87、菜瓜布是一种三维的打磨布。（ ×）

88、手工清除铁锈，旧涂膜及打磨时，应戴护目镜，棉纱手套 防尘口罩，穿工作服和带钢头的安全皮鞋。（×）

89、单工序面漆是双组分纯色漆的一种。 (√)

90、打磨机使用的压缩空气的气压应在0.6MPa以上。（√）

91、清洗物面的正确方法是用一块干净的抹布蘸有处有剂擦洗表面，待其干燥后再用一块干净的抹布将其擦干净。      （×）

92、任何人当他的在其他人喷漆时进入喷漆区，对他的防护要求与在喷漆区的工作人员是同一等级的。（√）
93、雾化是指喷枪内油漆和空气充分混合，形成一种 “小粒子”或“小液滴”的状态。（√）
94、“固体成份含量”是指喷涂在车体表面的湿漆膜，在完全挥发后，形成漆膜部分的成份含量。（√）
95、当使用去除蜡和油脂的清洁剂清洁工件表面后，应该马上用另一块布擦干，而不应该让清洁剂自干。（√）
96、在裸金属表面，应该先喷涂侵蚀底漆，然后再喷涂中涂底漆。（√）
97、如果原子灰没有完全干透就进行下道工序，喷完面漆后，刮灰处会出现腻子印。（√）

98、旧漆膜的打磨面积要大于刮灰区域，并且要磨出平滑的羽状边。（√）

99、 底漆或中涂漆的产品性能要求与面漆的产品性能要求一致。（√）
100、 在原厂的修补质量保证下，如果车身上没有明显的折痕或线条供贴纸保护时，清漆必须一直覆盖至最接近的车身边缘。（×）
101、大多数的颗粒和灰尘来自三方面，包括：喷漆过程中，油漆的使用操作和漆房环境。（√）
102、在塑料件上喷涂油漆时,如果塑料表面已经有原厂塑料底漆，则不需要加入柔软剂。（√）
103、在面漆抛光时，要尽可能少地磨掉清漆，而要尽可能多地抛掉微小的缺陷。（√）
104、皮肤长期与溶剂相接触，会产生干燥。（√）

105、同口径（如1.7毫米）重力式喷枪与虹吸式喷枪，其油漆流量是一样的,它们均为底漆喷枪。   （×）

106、油漆的干燥分表面干燥及实际干燥，表面干燥跟溶剂有关，实际干燥跟固化剂有关。       （√  ）  
107、为了避免砂纸痕的出现，补土表面最终使用P240干磨，旧涂磨表面P320干磨，并喷涂正常膜厚（打磨后不低于50微米）的中涂底漆。   （√  ）

108、在喷涂双工序色漆时为了让色漆平滑些，应将喷涂后的色漆表面打磨后，再喷涂色漆。 （×）

108、从原子灰表面上去除灰尘和打磨后的残留物，应该用水清洗这样灰尘较少，比较环保。  （×）

109、在喷涂面漆时为了避免出现桔皮，我们应尽量多加稀释剂。   （×）

110、 喷涂后，发觉填充的原子灰渗出过氧化物（发红），其成因是：是混和原子灰的过氧化物固化剂过多。  （ √ ）
111、对于较陈旧的车辆调色，为了让颜色与原车色一致，我们应尽量不要破坏原车表面的颜色，用清水在表面喷涂再对色。                （×）
112、在工厂调色时，一般车间光线不够明亮，所以我们一般

建议在烤房中观察对色。（×）

113、若不处理空气配管内的水、油、垃圾就进行喷漆，便会造成喷漆上的问题，引起机械故障，所以必须设置空气干燥机。（ √ ）

114、涂料主要由树脂、颜料、溶剂、添加剂等组成。掌握涂料的成分、种类和干燥等因素，正确加以使用是很重要的。（ √ ）

115、更换新的灯具类后必须确认其使用性能。（ √ ）

116、涂料的干燥形态可分为溶剂蒸发型和反应型。修补用的2K尿烷金油属于溶剂蒸发型。（×）

117、现已有用电动机代替发动机而获得动力的汽车。（ √ ）

118、打磨机有盘式打磨机、双动式打磨机、轨道式打磨机等。它们应根据不同用途区别加以使用。（ √ ）

119、底面两用底漆是兼具有防锈能力、良好附着力的底漆，还具有良好的填充性和研磨性。（ √ ）

120、重力式喷枪当喷嘴松动、损伤时也会发生断料现象。（ √ ）

121、原子灰有环氧原子灰、板金原子灰、聚酯原子灰、真漆原子灰等。其中聚酯原子灰用于填补5~20mm左右的较深的凹陷。（×）

122、强制性干燥的定义是在加热状态下，温度为90(以下使其干燥。（×）

123、进行原子灰研磨等有粉尘的作业时，因不是有机溶剂故不必特意佩戴面罩。另外也不需要排气设备。（×）

124、由于有机溶剂比空气轻而上飘，所以换气设备应尽量安装在较高的地方。（×）

125、压缩机检查中的重要项目是检查油量和排水阀的排水；必须每周进行一次油的检查和排水阀的排水。（×）

126、压缩空气主输气管以1/100程度倾斜安装较好。（ √ ）

127、最初上原子灰时应上的薄和用力刮，分开几次进行，使原子灰能抹进砂纸磨痕中。（ √ ）

128、喷涂时喷雾重叠幅度因形状不同而异，椭圆形喷雾为1/2-2/3；圆形时为1/2较合适。（×）

129、防锈底漆是直接涂装在处理过的金属表面上，有优异的防止生锈和填充伤痕的作用。（×）

130、研磨砂纸的细度有从24#~2000#左右，重要的是逐渐从粗到细进行平整。（ √ ）

131、研磨有湿磨和干磨两种方法，各有优缺点。湿磨不易出现砂纸痕而且研磨效果好，不产生灰尘，也不用烘干。但一定要吹干。（ √ ）

132、作为上原子灰和喷漆等的事前准备工作，必须用脱脂剂清除油、蜡及灰尘等。（ √ ）

133、表面涂面上出现原子灰痕，这产生与原子灰未调好或或表涂过厚。（ √ ）

134、涂抹表面起泡的原因在于表涂过薄或干燥时间过长。（×）

135、涂料和香蕉水均含有有害物质，故作业时必须佩戴面罩、眼镜、手套等规定的防护用具。（ √ ）

136、防护纸中有专用纸或报纸以及护罩等，其作用是相同的。其中，特别是报纸，价格低廉，建议使用。（×）

137、贴防护纸应特别注意贴好喷涂的边缘处，避免出现脱开现象。另外，在进行强制干燥时应使用耐热胶带。（ √ ）

138、头二道中涂底有油漆类、尿烷类、醇酸类，兼备底漆的附着力和中涂底漆的填充两方面的作用。（ √ ）

139、因有机溶剂比空气轻，往高处上升，故换气设备应尽量设置在高的地方。（×）

140、涂装后快速强制干燥时容易产生针孔现象。（ √ ）

141、贴防护纸从用胶带贴边缘开始。饰条边或有配件的部位可根据情况适当粘贴，万一涂料沾上，事后擦干净即可。（×）

142、对原子灰处的旧漆膜，应注意只研磨上原子灰的部分，不要磨到其周围的部分。（×）

二、单项选择：

242 汽车修补漆的发展顺序为（ A）。    A、硝基漆-醇酸漆-聚氨基丙烯酸漆      

    B、硝基漆-聚氨基丙烯酸漆-醇酸漆     C、醇酸漆-硝基漆-聚氨基丙烯酸

243 VOC代表（ B）。

    A.溶剂   B.挥发性有机化合物     C.限用溶剂

244 国家标准GB24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》中的有害物质不包括（ C）。

    A、挥发性有机化合物     B、限用溶剂             C、异氰酸酯

245 纳米陶瓷清漆的特殊之处是（ A）。

    A.高硬度        B.超快干                C.高亮度

246 涂料中的主要成膜物质是（ A）。

    A.树脂           B.颜料            C.溶剂

247 以下不是汽车修补漆成膜方式的项目是（C ）。 

    A.溶剂挥发成膜          B.氧化聚合成膜              C.单组分聚合成膜

248 目前低温汽车修补漆的类型通常是（C ）。

    A.氧化聚合型           B.烘烤聚合型             C.双组分聚合型

249 以下哪种添加剂不是用于影响涂膜性能（ B）。

    A、增塑剂        B、防沉淀剂            C、防静电剂

250 哪种添加剂用来增加修补漆的柔韧性（ C）。

    A.消泡剂           B.流平剂            C.增塑剂

251 溶剂型汽车涂料属于国家标准《危险货物品名表》中的（ C）。

    A、第1类          B、第2类               C、第3类

252能直接被吸入到细支气管及肺泡的颗粒物是（ A）。

    A、PM2.5      B、PM10                C、PM5

253乳胶手套的主要化学成分是（A ）。

    A、聚氯乙烯             B、丁腈橡胶           C、氯丁二烯橡胶

254右边的符号代表（ C）。 

    A.易燃物           B.氧化物            C.有毒物质

255水性漆的主要溶剂为（B ）。

    A.蒸馏水              B.去离子水                C.纯净水

256 HVLP喷枪的喷涂特点是（ A）。

   A、高流量低气压         B、高流量高气压             C、低流量高气压

257 HVLP喷枪相比普通喷枪可以将涂料的传递效率提高到（C ）。

   A、40%      B、55%                    C、65%

258 关于HVLP喷枪相对于传统喷枪的特点，以下错误的是（ C）。

    A.涂料传递效率更高   B.减少污染，节约成本   C.对空气压缩机和压缩空气供气系统的要求降低

259 以下哪种不是光的三原色（ B）。

    A、红          B、黄           C、绿

260 日常生活中，常见的光源不包含以下的（ B）。

     A、白炽灯       B、D65灯             C、荧光灯

261 下列最接近自然光的人工光源的是（A ）。

    A、D65              B、TL84               C、CWF

262 物体表面的颜色是（B ）。

    A、折射光的颜色           B、反射光的颜色           C、吸收光的颜色

263 以下哪个不属于颜色的三个基本属性（C ）。

    A、色相          B、明度            C、色彩

22、一般建议使用下列哪一温度对聚酯腻子进行加温干燥？（ C ）
A.
30OC
B.
40OC

C.
50 OC

D.
70 OC

23、一般常用的腻子可分为哪两种类型？（ C ）
A 硝基纤维素及环氧型  B 环氧型及聚酯型

C 聚酯型及硝基纤维素  D 聚酯型及丙烯酸型
24、常用的腻子固化剂有以下哪种成分？（ D ）
A.
异氰酸酯

B.
丙烯酸酯

C.
甲苯
D.
过氧化物
25、对聚酯腻子进行打磨时下列哪一项描述是错误的？（ D ）
A　第一道打磨时，先用P80干磨砂纸打磨

Ｂ　我们建议第一道和第二道打磨工作之间的砂纸号不要超过100（如P180~P280）

Ｃ　打磨时可使用双作用打磨机来协助，以加快速度及效率

Ｄ　可使用湿磨以避免打磨时在空气中产生大量灰尘
26、如对聚酯腻子进行湿磨，将来在车子的漆膜表面会出现什么缺陷？（ C ）
A.
失光及起花
B.
砂纸痕及咬起
C.
起泡及生锈
D.
鱼眼及流挂
27、当调配聚酯腻子时加入大量的固化剂，会出现以下哪种情况？（ A ）
A 这样会使固化剂的颜料浮上以后的各种漆膜表面，出现渗色的缺陷

B 会加快干固速度，从而使生产效率提高

C 会使聚酯腻子在干固后容易出现龟裂的情况

D 使聚酯腻子的硬度更加坚硬，易于打磨及更能得到质量的保证
28、出现系列哪一项条件，不建议这名人员进行调色工作？（ A ）
A.
色盲

B.
近视

C.
红眼症
D.
远视
29、下列描述中哪项是“条件等色”？（ A ）
A不同情况下所出现的颜色都有所不同

B 不同情况下所出现的颜色都是一致的

C 两个物体，在单一光源下对比是一样的，但在其他光源下对比会出现颜色差异

D 经过不同的调配后使颜色一致
30、下列哪一项是物体三原色的正确组合？（ A ）
A.
红、绿、紫
B.
红、黄、蓝
C.
黄、蓝、橙
D.
橙、绿、紫
32、下列哪一个色相环的组合顺序是正确的？（ D ）
A 蓝 → 绿 → 红 → 黄 → 橙 → 紫

B 紫 → 黄 → 红 → 绿 → 橙 → 蓝

C 黄 → 绿 → 蓝 → 红 → 紫 → 橙

D 红 → 橙 → 黄 → 绿 → 蓝 → 紫
33、当橙色是需要的色相时，下列哪一个组合是他的颜色偏向？（ C ）
A.
蓝与绿

B.
黄与紫

C.
红与黄

D.
白与黑
34、下列哪一个颜色是吸收颜色？（ D ）
A.
银

B.
白

C.
灰

D.
黑
35、在进行调漆之前，下列哪一项描述是最重要的？（ C ）
A 准备调色所用的空罐

B 准备调漆尺，当加入配方所显示的色母后便可马上搅拌

C 每天上班后便马上启动调漆机把所有色母搅拌均匀，然后才进行调漆

D 准备稀释剂来对调漆桌和有关工具做清洁

36、当观察双组分素色漆时，应注意下列哪项？（ D ）
A 观察物体的色相及明暗度

B 从物体的60O侧视观察，以了解颜色的变化

C 观察物体的色相及颜色偏向

D 观察物体的色相，再决定对象的颜色偏向及明暗度

当观察银粉漆时，应注意下列哪项？（ A ）
A 观察物体的色相及明暗度

B 从对象的60O侧视观察，以了解颜色的变化

C 观察物体的色相及颜色偏向

D 观察对象的色相，再决定对象的颜色偏向及明暗度，从对象的60O侧视观察，以了解侧面的颜色变化及侧面的明暗度
38、下列哪一项不是三工序珍珠漆色母的类型？（ B ）
A.
通透云母

B.
着色云母

C.
二氧化钛

D.
干涉云母
39、为什么在遮蔽的工作中会使用反向遮蔽？（ C ）
A 优点在于有完整的漆膜边界

B 完成工作后更容易撕掉遮蔽纸及遮蔽材料

C 更能降低喷涂后所出现的漆膜台阶

D 使油漆能充分的喷涂于没有遮蔽的区域上
40、为什么建议使用遮蔽纸做遮蔽工作？（ B ）
A 能突出特约站内的高级风格

B 降低灰尘的出现及加快遮蔽时的效率

C 由于维修费高昂所以需要使用成本较高的遮蔽纸

D 因为技术手册要求使用
41、下列哪一种胶带纸是最适合作为强制干燥涂料时使用？

A 能抵抗40OC至60OC的温度

B 能抵抗130OC至140OC的温度

C 能抵抗60OC至80OC的温度

D 能抵抗180OC至200OC的温度
42、当使用报纸来作为遮蔽的材料时，会出现以下哪一项缺点？（ A ）
A 引致喷涂工件表面出现较多的灰尘

B 对特约站内的形象受影响

C 引致成本太高

D 不能抵抗180OC至200OC的温度，使报纸表面的印刷油墨溶解并影响其它工件
43、油漆有哪些成分组合而成的？

A 树脂，颜料，溶剂及添加剂

B 固化剂，溶剂，增亮剂及稳定剂

C 颜料，抗紫外线对抗剂，树脂

D 硝基纤维素，颜料及树脂
44、下列哪项是单组分的油漆的特性？（ A ）
A 只需混合稀释剂，在常温下干固速度比较快，但漆膜干固后易于被稀释剂溶解

B 需混合固化剂，在常温下干固速度比较快，但漆膜干固后易于被稀释剂溶解

C 需混合固化剂，在常温下干固速度比较慢，但漆膜干固后不易于被稀释剂溶解

D 只需混合稀释剂，在常温下干固速度比较慢，但漆膜干固后不易于被稀释剂溶解
45、下列哪项是双组分的油漆的特性？（ C ）
A 只需混合稀释剂，在常温下干固速度比较快，但漆膜干固后易于被稀释剂溶解

B 需混合固化剂，在常温下干固速度比较快，但漆膜干固后易于被稀释剂溶解

C 需混合固化剂，在常温下干固速度比较慢，但漆膜干固后不易于被稀释剂溶解

D 只需混合稀释剂，在常温下干固速度比较慢，但漆膜干固后不易于被稀释剂溶解
46、下列哪项描述指的单工序面漆？（ B ）
A 面漆没有直接光泽，需要喷涂清漆以提供光亮度及保护

B 面漆本身已有光泽，不需要额外喷涂清漆来提供光亮度及保护

C 面漆只需喷涂一层便可

D 在金属表面只需盆上面漆，所以称呼为单工序面漆
47、下列哪项描述指的是三工序面漆？（ D ）
A 在金属表面需喷上底漆，中涂底漆及面漆，所以称呼为三工序面漆

B 面漆只需喷涂三层便可

C 面漆没有直接光泽，需要喷涂清漆以提供光亮度及保护

D 需先喷第一道面漆，完全遮蔽后喷涂珍珠漆，最后喷涂清漆来提供光亮度及保护
48、在常温下经过半小时，发现漆膜已完全干固，这是下列哪种类型的油漆？（ D ）
A.
热聚合型

B.
双组分聚合型


C.
氧化聚合型

D.
溶剂蒸发型
49、双组分面漆需要加什么产品使它产生化学反应从而使漆膜完全干固？（ C ）
A.
稀释剂  B.
汽油

C.
固化剂
D.
柔软剂
50、以下哪项不是汽车修补漆作业时常用的喷枪？

A 重力供料型（重力式）  B 吸料型（吸力式）

C 高流量低气压（HVLP）  D 压缩型（压力壶）
51、当移动喷枪进行喷涂时需要注意以下哪四种因素？

A 喷枪枪嘴的大小，喷涂气压，喷涂角度及涂料的出漆量

B 喷枪枪嘴的大小，喷涂气压，喷涂角度及涂料杯的大小

C 喷枪与工件之间的距离，喷枪的角度，喷涂的速度及喷涂时图形的重叠

D 供气管的大小，空压机的类型，喷枪的类型及工件的大小
52、在喷涂时没有控制喷涂角度在90O时会出现下列哪项缺点？（ A ）
A 浪费油漆使工件表面的漆膜厚度不均匀

B 使漆膜表面太干，太粗糙  C 附着力不良  D 鱼眼（走珠）

53、在喷涂银粉漆时，喷涂气压太低时，以下哪一项描述是正确的？（ B ）
A 与原来标准颜色比较会较浅  B 与原来标准颜色比较会较深

C 没有任何分别
D 银粉漆的铝粉会浮现于漆膜表面，使颜色更为耀眼
54、一般调色工作中需要使用电子称，其精度要求为（ A  ）.

  A.小数点后保留1位B.小数点后保留2位C.小数点后俱留3位

55、调色架又称调色机、调漆机（   A  ）。

A.色母搅拌架B.颜色搅拌架C.颜料搅拌架

56、在孟塞尔组成色相环中，色调分为5个主色调：红、黄、绿、蓝和（  C  ）

A.灰  B.白  C.紫

57、每天上午和下午各开动调色架次数是（    C  ）.

A.三B.二C.一

58、喷涂银粉漆时，粘尘布的作用是（ C    ）。

A.清洁表面水雾      B.除静电     C.清除喷涂时散落在工件漆

59、不能用红丹作为防锈颜料的金属是（   B  ）。

A.钢  B.铝C.铁

60、孟塞尔系统中一个位置代表（   A   ）

A.唯一的一个颜色B.二个颜色C.三个颜色

61、孟塞尔系统色环中央轴表示（  B  ）。

A.彩度    B.亮度      C.饱和度

62、热塑性塑料数量很大，约占全部塑料的（  A    ）。

A.0.8  B.0.6  C.0.4 




63、水磨砂纸是涂装常用的砂纸之一，其尺寸大小规格约（  A  ）。

A 23cm×28cm
B.18cm×24cm
C.26cm×32cm

64、对于一般常规打磨，将水砂纸竖横裁成砂纸大小的（ B  ）.

A.二分之一
B.四分之一
C.八分之一

65、市场上能提供的塑料焊条的种类是（  B   ）。

A.3
B.5
C.6

66、除漆并打磨羽状边时，推荐使用打磨机的偏心距为（   B   ）

A.3mm 
B.7mm
C.7mm

67、在对局部做驳口喷涂时，对其周围区域进行打磨应该使用的砂纸型号是（  C    ）

A.P500～P600
B.P800～P1000
C.P1000～P2000


68、下列选顶中，最适合用于刮涂腻子前打磨羽状边的是（   C  ）。

A.F24O砂纸配合双动作打磨机   B.F32O砂纸配合单动作打磨机   

C.F12O砂纸配合双动作打磨机

69、喷涂银粉面漆前，干磨中涂底漆应使用的砂纸型号是（   C   ）。

A. P1000   B. P400   C. 500 

70、喷涂单工序素色漆时，机磨中涂底漆应选用的砂纸型号为（ B   ）

A.P320    B.P400    C.  P500

71、人造沥青有（   C   ）。

A.两大类  B.三大类  C.五大类

72、一般快干腻子刮涂的位置（  A   ）。

A.在中涂底漆上     B.在防腐底漆上    C. 在磷化底漆上

73、抛光剂的形态有（  B    ）。

A.粉末状软膏B.稀泥浆状C.乳液状

74、海绵打磨垫适用于处理（  C   ）。

A.腻子 B.底涂层C.漆面

75、喷枪气帽上的辅助气孔起到的作用是促进（  B   ）.

A.吸出涂料B.涂料雾化C.涂料流量

76、用手敲击塑料制品内侧，PU塑料声音较（    A     ）。

A. 弱       B. 强  
C. 脆

77、在汽车涂装中采用最广泛的涂层保护手段是 (  B  ）。

A.金属保护层    B.涂料保护层     C.非金属保护层     

78、车身涂装形成的涂膜，其主要作用是起（   B   ）。

A.防尘    B.防腐      C.防水

79、刮涂原子灰前打磨羽状边，应选用（   C   ）。

A. 干磨砂纸P60     B.干磨砂纸P80       C. 干磨砂纸P120

80、虫胶又叫紫梗，它的原料是由南亚热带树上的（  A  ）。

A.寄生昆虫分泌出的胶B.叶子分泌出的胶   C.果子分泌出的胶

81、喷枪的气帽中心气孔是（  C   ）。

   A.圆形   B.方形    C. 环形

82、对于不同程度的车身损伤，修补涂装工艺应（   A  ）。

A.采用统一工艺     B.视情况而定     C.可预先制定

83、目前使用最多的腻子刮涂工具是（   C   ）。

A.金属刮具B.牛角刮具C.塑料刮具

84、在干磨作业中，前道工序使用F180砂纸，则后道工序打磨应使用（   B   ）

A.F320   B.F240   C.越细越好

85、腻子的刮涂范围是（  A  ）。

A.在羽状边内B.可超过羽状边C.无明确规定

86、软刮板主要适用于刮涂（   A   ）。

A.圆弧形部位B.裂缝C.小凸块

87、固化剂太少会导致腻子干燥速度（   B   ）。

A.快B.慢C.一样

88、硬刮板的刮口不能有齿形、缺口、弧形、弓形，要（  A   ）。

A.平直B.坚硬C.软

89、涂装工艺的第一步是（  B   ）。

A.刮腻子B.工件表面预处理C.施涂底漆

90、进行清洁除油时，应遵循的原则是（   A   ）

A.先湿擦，后干擦     B.先干擦，后湿擦        C.湿擦即可

91、手工打磨垫有硬橡胶、中等弹性橡胶制及（   A  ）。

   A.木板制
B.铁制
C.棉制

92、足以使人死亡的工频电流是（   C   ）。 

A.  50mA   B. 10mA    C.  100mA、

93、在一般．情况下，对人体没有生命危险的安全电压是（ A    ）

A.36V以下
B.40v以下
C.60v以下

94、当溶剂不慎溅入眼中。应采取的对策是（   C   ）。

A.用软纸等擦拭眼睛      B.立即去医院处理 C.立即用水冲洗眼睛

95、用作消毒的福尔马林成分是（    B  ）。

A.丙酮 B.甲醛C.乙醛

96、电气设备失火时，可使用的灭火方法是（  B   ）。

A.用水灭火
B.1211灭火器
C.泡沫灭火器

97、下列属于被动式吸尘方式的是（   C   ）。

A.中央式多工位吸尘
B.分离式单工位吸尘
C.简易袋吸尘

98、烤漆房喷涂时空气流速最好控制在（  C    ）。

A.0.6～0.8m/s B. 0.05～0.1m/s   C. 0.3～0.6m/s

99、羽状边的宽度至少为（  B  ）。

A.5mm  B.10mm C.15mm

100、防止涂料沉淀的方法，控制储藏室的温度，不能高于（  C ）

A.20度
B.25度
C.28度

101、颜色的属性个数是（   C   ）。

A.1
B.2
C.3

102、砂纸的粗细用（ C   ）。

A.英文表示   B.拉丁文表示   C.阿拉伯数字表示

103、喷涂清漆前清除底层表面漆雾，应使用（  A    ）。

A.粘尘布
B.除油布
C.菜瓜布

104、下列选项属于有机化合物的有（  B   ）。

A.乙醇      B.醋酸    C.碳化硅     D.二氧化碳

105、有色金属不包括（   B   ）。

A.铝   B. 钢、铁      C.铜

106、下列选顶中，最容易与盐酸反应，置换出盐酸中氢离子的是（  C  ）。

A. Fe
  B. Ag
   C. K
三、填空题

1 燃气型烤漆房较 燃烧型  烤漆房环保。  

2 使用红外线烤房不便于气温较低时升温喷涂  升温喷涂     。

3 柴油型烤漆房在烘烤作业时，只有进风机系统启动，排风机 系统关闭  。 

4 柴油型烤漆房在烘烤时，当温度达到设定温度时， 燃烧器  会自动停机。 

5 国内的烤漆房一般采用 正压送风  ，正压送风可保证室外空气不能进入烤漆房，保持烤漆房内的清洁。          

6红外线烤漆房是属于辐射加热  方式，较柴油型烤漆房的热空气对流加热方式烘烤效率高。 

7 柴油型烤漆房除过常温喷涂状态和 烤漆状态  ，还可以设定为升温喷涂状态。 

8 柴油烤漆房如烘烤点火不成功，不可重复点火5次以上  ，防止喷油嘴喷出较多燃油发生爆燃。 

9 螺杆式空气压缩机的出气含油量较活塞式 空气压缩机小 。 

10 空压机每天都需要放掉储气罐、油水分离器  、冷冻干燥机中的水分。 

11 空压机需要定期添加或更换 曲轴箱   内的机油 。 

12 油水分离器通常安装在支气管路及橡胶软管之间   ，以再次进行油水分离。 

13、如果调色工没有正确地搅拌色母，喷涂时会产生明显的  颜色差异  。

14、涂膜老化基本上由  高分子树脂  的降解和聚合作用所造成的。

15、喷枪喷涂时，每一层喷涂幅度与上一层喷涂幅度必须重叠  1/2～3/4  。
16、打磨羽状边后，应该用  除油剂  清洁，避免附着力不佳。

17、白颜色的涂料  反射热量  ，烘干时间要长一些。

18、如果原子灰没有完全干透就进行下道工序，喷完面漆后会出现  腻子印  。

19、白色、灰色和黑色等无色彩色的  饱和度  最低。


20、环烃是指 碳链呈环状 的烃，有脂环烃和芳香烃之分。

21、在汽车上，无论是原厂涂装，还是修补涂装，  防腐蚀  都是重要环节。
22、空气压缩机保养时要检查   曲轴箱的润滑油面   的高度，确认是否在油尺标线之间

23、车身金属表面经过  表面预处理  后，可提高表面的附着力。

24、喷涂技术与喷枪移动速度、  喷涂距离  、喷涂路线等有关。

25、   单工序  面漆指喷涂同一种涂料即形成完整的面漆层的喷涂系统。


26、体质颜料也叫   填充颜料   ，它不具有遮盖力和着色力。


27、环氧树脂是含有环氧基团的  高分子化合物  
28、涂料中的   树脂成膜物   是在溶剂挥发过程中，从溶液中析出。

29、涂膜老化基本上由高分子树脂的  降解和聚合  作用所造成的。

30、铝粉颗粒呈平滑的鳞片状，显  银色光泽  ，故称银粉

31、车辆可以通过减小车身空气阻力和  使轻量化  等途径达到节能的目的。

32、所有废弃物或其它可燃材料必须装入  金属罐  内盖好。

33、目前所用的腻子一般是由  聚酯树脂  制成。

34、氨基固化  的双组份环氧底漆一般是底涂层、中涂层二合一的底漆

35、素色漆调色时，对颜色的观察只需确保  正面效果  ，然后参考45度角即可。

36、有机溶剂大都是  易燃液体  ，要注意掌握它们的闪点和自燃点。


37、钛白化学名称为  二氧化钛  ，是白色颜料中最好的一种。

38、局部修补时，应清除损坏部位的旧涂层，并处理成  羽边状 。

39、比强度是指  单位质量  的强度。
40、车辆经钣金修理和防腐处理后，还需对车身外饰板的  油脂和蜡脂  进行清洁。

41、溶剂的一些不同性质，可以用溶剂的  溶解度参数  来解释。

42、塑料表面的油垢会大大降低涂层的附着力，引起  涂层缩孔  等弊病。
43、表面预处理质量的好坏将直接影响涂层质量。
44、配色灯箱中配备了3个光源，其中最常用的光源是   D65  光源

45、腻子可直接刮涂于黑色金属表面、高温烤漆和  双组份底漆  上

46、氢电极  电位作为基准电极电位，设定为零。
47、适当的锌盐磷化工艺配合铬酸盐处理减少表面  电阻差异  ，能减少腐蚀

48、水磨腻子时，残留水分不能很好地挥发，会导致  漆膜起泡  
49、白色在使用了一段时间后会变得  稍黄  
50、人眼可以在可见光的范围内做到  全波长  检测
51、活塞式空压机中的活塞销为浮动式，两端卡有  弹簧挡圈  ，以防窜出

52、下列塑料可使用溶解性强、干燥慢涂料的是  热固型塑料  
53、醛和酮  在强氧化剂的作用下可生成酸
54、碳粉指示层  的目的是显示未打磨区域及砂眼，方便矫正。
55、防锈颜料  主要是防止金属生锈。

56、可以用  去离子水  代替溶剂来稀释水性漆进行喷涂。
57、在金属漆颜色调配时，每个色母都会对颜色的  正、侧面  产生影响。
58、珠光颜料是以云母为基片，用  钛白粉  进行包膜而形成的
59、造成漆膜  干湿色差  的主要原因是颜料的沉降。
60、有些含  铅质颜料  毒性很大，不适宜喷涂，只宜刷涂。
四、简答题：
1. 简述喷漆工作服应具备的性能、作用有。
答：

1防止溶剂挥发物的渗透   2不会产生静电   3不会吸附灰尘   4不会脱落纤维

2. 简述涂料中挥发性有机化合物能对环境造成的重要影响有。

   答： 

   1可通过化学反应形成粒径低于2.5µm的可吸入肺部的颗粒物

2造成酸雨、光化学烟雾等环境问题        3形成臭氧        

简述水性漆在施工性能方面有哪些优点 

   答： 

    1 颜色稳定性好       2.颜色遮盖性能好 3节省用量，提高效率     .流平更好

4. 简述物体的三原色是。

答：

1红色     2黄色       3蓝色

简述称量色母时，应该注意哪几点

   答：





     

   1、有把握时可以一次数量调够，没有把握的先根据配方调出小样。

   2、“宁少勿多”对某个色母的用量没有完全把握，可以先少加点。

   3、应该把电子秤放在稳固的桌面上，       4、电子称已校正

简述写出抛光的主要作用有哪些。

   答：

1、用于旧涂面翻新

   2、用于新涂面及修整

     3、消除涂面的粗粒        
4、增加涂膜的光泽度和平滑度

简述写出中涂底漆的主要作用有哪些。

   答：

1、良好的打磨性能

    2、增强面漆和底漆之间的附着力

3、良好的隔离性能


4、填充打磨划痕

8.简述出涂料的存储，应该符合哪几点。

   答：

  1、仓库内的温度一般在5℃～32℃为宜2、涂料在存储期间应遵循“先进先出”原则

  3、消防设施要符合当地公安消防部门的规定4、仓库内严禁存放未用完敞开口的涂料桶

9.简述写出引起附着力不良、涂膜剥落的主要因素。

答：

1、被涂物表面过于光滑   2、选用稀释剂不当  3、被涂表面被污染  

    4、底漆、中涂底漆、面漆及腻子不配套

10、简述写出水性涂料喷涂时所需要的主要条件。 

      答：                    

     1、具有良好空气流通的喷房        3、水性漆专业吹风筒

      2、合适的温度                 4、尽量小的湿度

11、简述写出降低涂料中VOC的方法。

   答：


1、提高固体含量     2、使用粉末涂料
3、使用水性涂料

12、简述写出适合ABS塑料使用的涂料主要有哪些。 

   答：       

         1、热塑性丙烯酸涂料     2、环氧涂料    3、醇酸涂料     4、硝基涂料

13、简述写出关于喷枪的喷涂幅度。

   答：

1、取决喷雾锥形的大小  2、喷枪与工作表面的距离有关3、与喷枪的工作压力有关

14、简述准备色母时需要确认的有哪些

   答：

   1、色母已经搅拌均匀 2、色母数量足够 3、调配涂料的罐子是干净的 4、电子秤已校准

简述写出影响涂料遮盖力的主要因素。

  答：

   1、颜料颗粒大小    2、颜料在涂料中的分散程度          3、颜料颜色

16、简述出车辆节能在车身结构上可用的方法主要有 

  答：                      

  1、减小空气阻力

2、使车身轻量化

3、使用高强度钢板


简述写出局部修补涂装操作工序

  答：








  

1、损伤前处理   2、喷涂中涂底漆   3、打磨中涂底漆
 4、面漆微调   5、喷涂面漆

18、简述出水性涂料调配时，应注意 

  答：                                                

1、在洁净干燥的塑料容器内进行    2、不要在有油性涂料残留的容器内调配

3、如果一定要使用金属容器，则只能用不锈钢的或者内部涂有防腐涂料的容器。

1

